SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Związanych z wymianą rozjazdów i torów.

CZĘŚĆ T

ROBOTY TOROWE

(wymiana rozjazdów 51,52,53,54 i remont torów SKM na stacji Gdańsk Wrzeszcz)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH

SPIS TREŚCI

1.	WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)

1.2 Zakres stosowania STWiORB

1.3 Zakres robót objętych STWiORB

T.01 	Roboty ziemne

T.02.	Remont nawierzchni torowej z obu stron nowo wbudowanych rozjazdów.

1.4 	Definicje

2.	MATERIAŁY

T.01 	Roboty ziemne

T.02.	Remont nawierzchni torowej z obu stron nowo wybudowanego peronu.

3.	SPRZĘT

T.01 	Sprzęt do robót ziemnych

T.02.	Remont nawierzchni torowej z obu stron nowo wbudowanych rozjazdów.

4.	TRANSPORT

T.01 	Transport materiałów z robót ziemnych

T.02.	Remont nawierzchni torowej z obu stron nowo wbudowanych rozjazdów.

5.	WYKONANIE ROBÓT

T.01 	Wykonanie robót rozbiórkowych

T.02 	Wykonanie robót ziemnych

T.03.	Remont nawierzchni torowej z obu stron nowo wybudowanego peronu.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

T.01 	Wymagania i odchyłki dla wykonania robót ziemnych

T.02 	Wymagania i odchyłki dla robót związanych z uzupełnieniem pryzmy tłuczniowej.

7.	OBMIAR ROBÓT

T.01 	Jednostka obmiarowa robót rozbiórkowych

T.02 	Jednostka obmiarowa robót ziemnych

T.03.	Remont nawierzchni torowej z obu stron nowo wbudowanych rozjazdów.

8.	ODBIÓR ROBÓT

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

T.01 	Cena jednostkowa robót rozbiórkowych

T.02 	Cena jednostkowa robót ziemnych

T.03. 	Remont nawierzchni torowej z obu stron nowo wbudowanych rozjazdów.

10.	NORMY

10.1 Inne dokumenty

1.	WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące modernizacji rozjazdów 51, 52, 53 i 54  SKM Gdańsk Wrzeszcz zlokalizowanych w torach nr 501 i 502 linii kolejowej Nr 250 Gdańsk – Rumia.

| Nazwa zamówienia inwestycyjnego: | Modernizacji rozjazdów 51, 52, 53 i 54 SKM Gdańsk Wrzeszcz zlokalizowanych w torach nr 501 i 502 linii kolejowej Nr 250 Gdańsk – Rumia. |
| --- | --- |
| Adres inwestycji: | Na działkach, położonych w miejscowości Gdańsk: nr ewid.: 151, 152/2, 191/4, 192/5, 290, w obrębie 32; nr ewid.: 342/1, 342/2, 347/4, 348/1, 350 w obrębie 42; nr ewid.: 1 w obrębie 56; |
| Inwestor: | PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. ul. Morska 350a 81-002 Gdynia |

1.2.	Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą opracowania branżowego dotyczącego remontu rozjazdów nr 51, 52, 53 i 54 SKM na stacji Gdańsk Wrzeszcz wraz z regulacją torów w planie i profilu z niezbędną naprawą nawierzchni torowej w obszarze remontowanych rozjazdów.

W skład robót tych wchodzą:

T.01.	Roboty ziemne

- wywóz ziemi na wysypisko miejskie SZADÓŁKI celem utylizacji,

- uporządkowanie terenu robót.

T.02.	Remont nawierzchni torowej.

Wymiana nawierzchni w torach nr 501 i 502 (tj. wykonanie warstwy filtracyjnej z klińca, zabudowy nawierzchni z szyn 49E1, podkładów PS-94/SB) od km 3,650 do km 3.893 dla toru 501 i od km 3.650 do km 3.936 dla toru 502 , wraz wymianą rozjazdów typu 49E1-1:9-300 w ilości 4 szt.. Wykonanie balastowania i podbicia stabilizacyjnego torów nr 501 i 502. Wykonanie spawów termitowych lub zgrzewów elektrooporowych.

1. 3 Definicje

Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m..

Niweleta toru – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi toru.

Nawierzchnia torowa – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów szynowych i kołowych na podłoże gruntowe i zapewniające dogodne warunki dla ruchu.

Promień łuku toru – promień koła poziomego opisanego na punktach załomu osi toru.

Przytwierdzenie szyn – połączenie szyny z podkładem lub innym podłożem za pomocą elementów przytwierdzenia, mające na celu zapewnić duży opór przeciw przesunięciom podłużnym i poprzecznym toru.

Szyna – stalowy element walcowany, składający się z główki, szyjki i stopki, którego zadaniem jest kierowanie kół taboru oraz przejmowanie nacisków kół 
i przekazywanie ich na podkłady.

Toki szynowe – połączone ze sobą pojedyncze szyny stanowią toki szynowe: tok prawy i lewy patrząc w kierunku ruchu po torze.

Tor – Podstawowy element drogi tramwajowej, służący bezpośrednio do prowadzenia po nim pojazdów szynowych; składa się z dwóch równoległych szyn ułożonych w ustalonej wzajemnej odległości i przytwierdzonych do podpór.

Podsypka tłuczniowa – kruszywo używane do budowy drogi szynowej, w którym 100% powierzchni ziaren można opisać jako całkowicie przekruszone.

- Podsypka naturalna – kruszywo przeznaczona na podsypkę pochodzące ze źródeł mineralnych, poddane jedynie obróbce mechanicznej.

- Geowłóknina TS – produkt wytworzony metodą igłowania mechanicznego z polipropylenowych włókien ciągłych, stabilizowanych przeciw promieniowaniu UV, charakteryzujący się wysoką odpornością na uszkodzenia przy wbudowywaniu oraz dobrą wodoprzepuszczalnością.

2.	MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB Część – „Wymagania ogólne” w pkt. 2. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać odpowiednie dokumenty atestacyjne i świadectwa wydane przez uprawnione instytucje.

Wszystkie stosowane materiały nawierzchniowe muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do eksploatacji lub aktualne świadectwa kwalifikacji systemów i wyrobów do stosowania wystawione przez CNTK lub IBDiM, wraz z dokumentacją komisarycznego odbioru .

Sposób postępowania z materiałami odzyskanymi ustali “Inżynier” w porozumieniu z przedstawicielem PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

Materiał nowy należy uzgodnić z „Inspektorem” tj.

- podsypka z kruszyw mineralnych (tłuczeń kamienny);

- kliniec;

- nawierzchnia torowa (podkłady, szyny, złączki);

- rozjazdy (stal);

- podrozjazdnice strunobetonowe;

- gewłóknina;

.

T.03 	Roboty ziemne

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora.

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostaną za zgodą Inspektora wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora.

Grunt na uzupełnienie korpusu

Grunt do budowy nasypów musi posiadać (wg normy BN-88/8932-02) następujące właściwości:

- maksymalna średnica ziaren d= 200 mm;

- wskaźnik różnoziarnistości U≥3;

- granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm W≤40 %;

- zwartość części organicznych l≤2%;

- uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia Is≥0,95;

- pęcznienie pod wpływem wody P≤5 %;

Dopuszcza się stosowanie gruntów o ziarnach powyżej 200 mm, lecz nie większych niż 500 mm pod warunkiem wypełnienia porów gruntem o drobniejszym rozziarnieniu, tak, aby wskaźnik różnoziarnistości mieszaniny gruntów U≥5.

Składowanie kruszywa

Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego składowania i poboru.

Poszczególne kruszywa należy składować oddzielnie, w zasiekach uniemożliwiających wymieszanie się sąsiednich pryzm. Zaleca się, aby frakcje drobne kruszywa (poniżej 4 mm) były chronione przed opadami za pomocą plandek lub zadaszeń.

Warunki składowania oraz lokalizacja składowiska powinny być wcześniej uzgodnione z Inspektorem.

Wszystkie materiały Wykonawca powinien zamówić u Producenta zgodnie ze Specyfikacją Zamówienia. Producent przejmuje pełną odpowiedzialność za jakość dostarczonych elementów i zgodność ze Specyfikacją Zamówienia. Zgodnie z Prawem Budowlanym materiały muszą posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa wykazujący zgodność z polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz dopuszczone do stosowania przez SKM w Trójmieście.

T.04.	Remont nawierzchni torowej .

Nawierzchnia:

- szyna kolejowa 49E1,

- podkłady strunobetonowe PS-94 przystosowane do przytwierdzeń sprężystych SB3 (4),

- podrozjazdnice strunobetonowe (Skl-12)

- rozjazdy typu 49E1 – 300 – 1:9 ssb

Głowica od trony p.o. SKM GDAŃSK POLITECHNIKA:

Rz Nr 51 	typu 49E1 – 300 – 1:9 Pssd

Rz Nr 52 	typu 49E1 – 300 – 1:9 Pssd

Rz Nr 53 	typu 49E1 – 300 – 1:9 Lssd

Rz Nr 54 	typu 49E1 – 300 – 1:9 Lssd

Przytwierdzenie:

- łapki sprężyste SB4 (SB7), Skl-12

- przekładki podszynowe PKW rodzaju „A”,

- wkładka elektroizolacyjna (dociskowa) WKW-49 (podkłady).

Tłuczeń klasa I, gatunek 1 eg. PN-EN 13450.

Kliniec (warstwa odsączająca)

Geowłóknina separacyjno-filtracyjna

Szyny kolejowe 49E1 (49E1 w klasie wykonania X lub Y, w klasie prostości, płaskości A) nieotworowane muszą być wykonane zgodnie z normą PN-EN 13674-1:2006 lub WTWiO-ILK3d-518/3/07 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych obowiązujące 
od dnia 01.01.2008 r., ponadto muszą spełniać następujące wymagania:

- posiadać dla każdej dostawy świadectwo odbioru dokonanego przez Zakład Badań i Atestacji „ZETOM” lub komisarycznego dokonanego przez PKP PLK S.A. zgodnego z WTWiO-ILK3d-518/3/2007;

- posiadać atest dla każdej dostarczonej partii;

- być wykonane ze stali w zakresie parametrów gatunku R260;

- klasa profili X lub Y;

- klasa prostości A.

Za zakup i dostawę szyn odpowiedzialny jest Wykonawca.

Podkłady PS-94/SB – podkładów strunobetonowych typu PS-94/SB/S49(49E1) układanych w rozstawie osiowym 60 cm.

Podkłady o dł. 2,60 m zgodne z Aprobatą Techniczną CNTK Nr AT/09-2007-0141-00.

Powierzchnie podkładów: górne, boczne i czołowe, powinny być równe, bez wgłębień, pęknięć, rys, miejsc niedowibrowanych i raków.

Dopuszczalne są następujące usterki:

  - pory po odparowaniu wody zarobowej i pęcherzykach powietrza,

  - nierówności w miejscu przylegania szyny do podkładu nie większe niż ± 1mm,

  - raki na powierzchniach bocznych i czołowych o ø15mm i głębokości do 5 mm, lecz łącznie nie więcej niż 20 000 mm2,

  - wykruszenia grzbietów oporowych w podkładach z zagłębioną częścią podszynową na odcinku do 1/3 długości i 1/3 wysokości,

  - wykruszenia krawędzi dolnych podkładu o łącznej długości do 100 mm, szerokości 50 mm i głębokości do 5 mm,

  - końce zbrojenia sprężającego o długości do 10 mm w przypadku pokrycia czół podkładów lepikiem lub do 5 mm, gdy brak jest takiej warstwy ochronnej.

Powierzchnia dolna podkładu powinna być szorstka lub profilowana zgodnie z rysunkiem podkładu.

Podrozjazdnice strunobetonowe (dobór podrozjazdnic wg. katalogów producenta dla rozjazdu 49E1-R=300)

Dane techniczne

- beton klasy C50/60

- masa:155kg/mb bez mocowania szynowego

- długość: 2,20 do 4,90 m

- szerokość stopy: 300 mm

- powierzchnia oparcia: 0,3 m2/mb

PRZYTWIERDZENIE:

Jako przytwierdzenie szyny do podkładu strunobetonowego zostanie zastosowane przytwierdzenie typu SB3 (SB4) z przekładką poliuretanową dla przytwierdzenia SB pod szynę 49E1 grubości min. 8 mm (PKW 49A), zgodną z WTWiO Elementów z tworzyw sztucznych stosowanych w nawierzchni kolejowej nr ILK2-5185/1/2000.

W wymienionym wyżej przytwierdzeniu szyny połączone są bezpośrednio z podkładem łapkami sprężystymi, które spełniają docisk jednej łapki do szyny siłą minimum 8 kN.

Pomiędzy szyną a podkładem umieszczona jest przekładka wibroakustyczna oraz specjalna wkładka, znajdująca się między łapką sprężystą a stopką szyny, zapewniająca niezbędną izolację elektryczną. Przytwierdzenie to eliminuje nadmierne zużycie stali i gwarantuje stały docisk szyny do podkładu, a tym samym zabezpiecza przed przemieszczaniem się szyny względem podkładu.

Wkładki dociskowe typu WKW-49 (dla szyn 49E1 / S49) lub WKW-60 (dla szyn Ri60N) wykonane z tarnamidu T-27 MCSHI z dodatkiem 30% włókna szklanego zgodnie z WTWiO Elementów z tworzyw sztucznych stosowanych w nawierzchni kolejowej nr ILK2-5185/1/2000.

Geowłóknina.

Jako materiał użyty do wzmacniania, odwadniania i zabezpieczenia podtorzy kolejowych należy zastosować geowłókniny posiadające świadectwo kwalifikacji systemów i wyrobów do stosowania na liniach kolejowych a wytwarzanych z włókien polimerowych (polipropylenowych), odporne na biodegradację i działanie czynników środowiskowych.

Generalnie są to materiały o charakterze ciągłym, pasmowym, produkowane i dystrybuowane w formie rulonów długości 100 – 150 m szerokości 4 - 5,50 m. Użyte geowłókniny spełniać będą funkcje wzmacniające i filtracyjne i powinny charakteryzować się następującymi właściwościami mechanicznymi zawartymi w niżej podanych wartościach granicznych:

- wytrzymałość długoterminowa na zrywanie wzdłuż - ≥ 22 kN/m,

- masa powierzchniowa - ≥ 250 g/ m2,

- maksymalne wydłużenie względne w chwili zerwania - 40 - 70 %,

- bezwzględna różnica wydłużenia wzdłużnego i poprzecznego - ≥ 30 %,

- siła przebijania (CBR) - ≥ 2.65 kN,

- minimalny okres trwałości - 25 lat.

Zastosowane geowłókniny powinny spełniać wymaganie podane w PN-EN 13250:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg kolejowych.

Układana geowłóknina powinna posiadać świadectwa kwalifikacji systemów i wyrobów do stosowania na PKP. W miejscach gdzie szerokość między osiami torów przekracza 6,0 m geowłóknina jest układana pod każdym torem osobno (pasek szerokości min. 4m) zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym.

Podsypka tłuczniowa.

Podsypkę tłuczniową należy wykonywać z surowca naturalnego (materiał nowy): ze skał magmowych, skał metamorficznych (z wyjątkiem wapieni krystalicznych i łupków) oraz skał osadowych, takich jak piaskowce kwarcowe o lepiszczu krzemionkowym. Kruszywo powinno pochodzić z jednego złoża (nie dopuszcza się mieszania różnych materiałów). Rodzaj surowca skalnego określa się i deklaruje wg PN-EN 932-3.

Kruszywo na podsypkę tłuczniową o uziarnieniu 31,5/50mm powinno ponadto spełniać wymagania wg tablicy 1. Wymagania te określono na podstawie normy PN-EN 13450.

Tablica 1. Wymagane dot. właściwości kruszywa na podsypkę tłuczniową.

| Rozdział w PN-EN 13450:2004 | Właściwość | Wymagania wobec kruszywa na podsypkę tłuczniową o wymiarze ziaren od 31,5mm do 50mm | Odniesienie do tablicy w PN-EN 13242:2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Uziarnienie wg PN-EN 933-1 | A | Tablica 1 |
| 6.4 | Ziarna drobne wg PN-EN 933-1 | A (0,6%) | Tablica 2 |
| 6.5 | Obecność zanieczyszczeń (zawartość pyłów) wg PN-EN 933-1 | A (≤0,5%) | Tablica 3 |
| 6.6.1 | Wskaźnik płaskości wg PN-EN 933-31) | Fl15 (≤15%) | Tablica 4 |
| 6.6.2 | Wskaźnik kształtu wg PN-EN 933-4 | SlDeklarowana (deklarowana) | Tablica 5 |
| 6.7 | Długość ziarna | A (≤4,0%) | Tablica 6 |
| 7.2 | Odporność na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, w warunkach wg zał. C normy PN-EN 13450 | LARB 16 (≤16%) | Tablica 7 |
| 7.3 | Odporność na ścieranie wg PN-EN 1097-1, w warunkach wg zał. E normy PN-EN 13450 2) | MDE RB 7 (≤7%) | Tablica 9 |
| 7.4.1 | Mrozoodporność:3) 1) nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6 zał. B lub 2) ubytek masy MS wg PN-EN 1367-2, w warunkach wg zał. G normy PN-EN 13450 lub 3) ubytek masy F wg PN-EN 1367-1 p.8.2, w warunkach wg zał. F normy PN-EN 13450 | ≤0,5% lub MS≤3,0% lub F≤1,5% | - |
| 7.4.2 | Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, zał. B | Wartość deklarowana | - |
| 7.5 | Zgorzel słoneczna: 4) 1) ocena makroskopowa skały po gotowaniu wg PN-EN 1367-3 lub 2) wzrost współczynnika LA kruszywa wg PN-EN 1097-2 po gotowaniu wg PN-EN 1367-3 | SB=0 lub SBLA≤8 | - |
| 8 | Substancje niebezpieczne5) | Deklaracja producenta o braku substancji niebezpiecznych. lub deklarowane rodzaj i zawartość substancji niebezpiecznych | - |
| - | Wytrzymałość skały na ściskanie 6) wg PN-EN 1926 | Wartość deklarowana |  |
| - Wskaźnik płaskości ziaren Fl należy określać wg PN-EN 933-3 z następującymi zmianami: - badania wykonuje się dla frakcji 31,5/50mm oraz 40/50mm przy użyciu sit prętowych o rozstawie prętów 20 i 25mm; - wyniki z przesiewu obu frakcji należy uśrednić. - Odporność na ścieranie oznacza się na żądanie Inżyniera Projektu. - Mrozoodporność podsypki, rozumianą jako odporność na zamrażanie i odmrażanie określa się następująco: - jeśli nasiąkliwość kruszywa określona wg PN-EN 1097-6, zał. B nie przekracza 0,5%, to kruszywo uznaje się za odporne na zamrażanie i odmrażanie, - w przypadku stwierdzenia nasiąkliwości większej od 0,5% wykonuje się badania w siarczanie magnezu wg PN-EN 1367-2 w warunkach skorygowanych wg zał. G normy PN-EN 13450, - w przypadku niezadowalającego wyniku badań w siarczanie magnezu, dla potwierdzenia oceny, kruszywo można poddać badaniom metodą wzorcową, tj. cyklom zamrażania i odmrażania wg PN-EN 1367-1, p.8.2, w warunkach skorygowanych wg zał. F normy PN-EN 13450; wynik tego badania jest decydujący; Zależnie od stosowanej metody oceny deklaruje się: - nasiąkliwość, - procentowy ubytek masy próbki w badaniach w siarczanie magnezu MS, - procentowy ubytek masy próbki po zamrażaniu i odmrażaniu F. - Zgorzel słoneczną określa się jedynie dla podsypki naturalnej z bazaltu i skał spokrewnionych. W pierwszym etapie wykonuje się makroskopową ocenę próbki skały po gotowaniu wg PN-EN 1367-3. W przypadku stwierdzenia zgorzeli słonecznej wykonuje się badania ilościowe, polegające na określeniu zmniejszenia odporności kruszywa na rozdrabnianie SBLA metodą Los Angeles wg PN-EN 1097-2 po gotowaniu kruszywa wg PN-EN 1367-3 - Substancje niebezpieczne w rozumieniu obowiązującego prawa. Dla kruszyw zawierających substancje niebezpieczne w dopuszczalnych ilościach deklaruje się rodzaje i zawartości tych substancji oraz potwierdzone ekspertyzami tempa ich uwalniania się w czasie eksploatacji toru. - W badaniach wstępnych zaleca się w celach informacyjnych określić wytrzymałość skały na ściskanie wg PN-EN 1926. |  |  |  |

Kruszywo na podsypkę tłuczniową powinno pochodzić od Producenta posiadającego Deklarację Zgodności WE zgodną z systemem atestacji zgodności 2+ i uprawniającą Producenta do umieszczania znaku CE (wg zał. normy PN-EN 13450).

Kliniec (warstwa odsączająca) do rozjazdów i torów

Kliniec: Kliniec o uziarnieniu 4 - 31,5 mm:

Materiał użyty do budowy winien spełniać następujące warunki:

- Wskaźnik zagęszczenia po wbudowaniu Is≥1.03

- Wskaźnik różnoziarnistości U=d30/d10≥7,

- Zawartość ziaren mniejszych od 2 mm – nie większa niż 2 %.

- Wskaźnik wygięcia krzywej C=(d30)2/(d10*d30) w granicach od 1 – 3,

Rodzaje materiałów do łączenia końców szyn:

Do wykonywania połączeń szyn metodą SoWoS używać należy poniższych materiałów spawalniczych, które muszą spełniać wymagania określone w aprobacie technicznej CNTK nr AT/09-2005-0102-00 "Spawanie termitowe szyn metodą SoWoS":

- forma sucha (prefabrykowana),

- masa formierska (uszczelniająca),

- porcja mieszanki termitowej, np. firmy Elektrothermit,

- zapał błyskawiczny,

- wykładzina tygla,

- tulejka samospustowa,

- propan-butan,

- tlen techniczny.

#### Materiały do spawania szyn (SOWOS)

Wolno używać tylko materiałów posiadających odpowiednie atesty i aprobaty techniczne, uznane i umieszczone na liście „Materiałów spawalniczych dopuszczonych do stosowania w torach PKP PLK S.A.", którą wydaje Centrum Diagnostyki i Geodezji, Wydział Spawalnictwa, Odbiorów i Badań Nawierzchni Kolejowej.

Porcje termitowe.

- Do spawania szyn termitem można stosować porcje termitowe zgodnie z wymogami technologicznymi i dopuszczeniem.

- Przy spawaniu szyn o różnej wytrzymałości (np. Rm=700 MPa z Rm=880 MPa) należy wybierać porcję dla szyny o wyższej wytrzymałości, a w przypadku szyny surowej z szyną obrobioną cieplnie (np. Rm=880 MPa z Rm=1080 MPa) należy wybrać porcję dla szyny o niższej wytrzymałości.

- Porcje termitowe należy przechowywać w suchych pomieszczeniach, chronić przed wilgocią i uszkodzeniem. Porcje wolno otwierać bezpośrednio przed napełnieniem tygla.

- Zabrania się używać porcji uszkodzonych lub zawilgoconych, jak również dosypywania i ujmowania mieszanki z porcji. Zawilgoconych porcji nie wolno stosować nawet wówczas, gdy zostaną osuszone.

Wykładziny tygla.

- Służą do przeprowadzania w nich reakcji porcji termitowych. U wylotu wykładziny znajduje się otwór na wymienne tulejki spustowe.

- Należy stosować wykładziny ceramiczne, które odznaczają się dużą wytrzymałością i odpornością na wysokie temperatury.

Tulejki samospustowe.

- Służą do zamknięcia otworu spustowego w wykładzinie tygla, a po reakcji termitu w tyglu - do samoczynnego spustu płynnego stopiwa do formy.

- Składają się z części ceramicznej oraz palnych i topliwych przekładek regulujących moment rozpoczęcia spustu. W skład opakowania wchodzi również proszek uszczelniający.

Uwaga do ust. 1-3:

Dopuszcza się stosowanie tygli jednorazowego użytku z wbudowaną tulejką samospustową i odpowiednią mieszanką termitową, ustawianych bezpośrednio na formach spawalniczych.

Zapały błyskawiczne.

- Służą do wywoływania reakcji termitowej w tyglu.

- Nie wolno przechowywać ich w jednym pojemniku z porcjami termitowymi. Zaleca się przechowywać je w innym niż porcje termitowe pomieszczeniu.

Formy suche prefabrykowane.

- Do wykonywania złączy szynowych należy używać form suchych prefabrykowanych.

- Dobór form spawalniczych jest uzależniony od typu szyn i metody spawania.

Masa uszczelniająca.

- Służy do uszczelniania formy i wykładziny tygla.

- Powinna być przygotowana i stosowana zgodnie z wymogami dopuszczonych technologii spawania.

Gazy techniczne: propan-butan i tlen.

- Jako paliwa do podgrzewania szyn należy stosować mieszaniny gazów propanu-butanu z tlenem.

- Butle należy używać w pozycji stojącej. Przy spadku ciśnienia propanu-butanu w butli poniżej ciśnienia roboczego wskutek niskiej temperatury otoczenia, butlę z propanem-butanem wstawić do pojemnika (o średnicy 600 mm i wysokości ok. 500 mm) wypełnionego ciepłą wodą o temperaturze nieprzekraczającej 40°C lub zastosować odpowiednie połączenie dwóch butli.

- Propan-butan należy pobierać przez reduktor z dwoma manometrami za pomocą przewodów o długości min. 6 m (optymalna długość - 20 m). Zabrania się używać przewodów propanowych do innych gazów (np. tlenu).

- Do poboru tlenu z butli należy używać reduktora o wydajności minimum 6 m3/h, w którym manometr niskiego ciśnienia powinien mieć zakres 0-1,5 MPa.

- Przy pobieraniu tlenu do podgrzewania należy stosować się do instrukcji obsługi palnika propanowo-tlenowego.

3.	SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB Część – „Wymagania ogólne” w punkcie 3. Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz zgodnie z założoną technologią.

T.01	Sprzęt do robót ziemnych

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania jak też w czasie odspajania. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który gwarantuje wykonanie robót zgodnie dokumentacją projektową i STWiORB oraz przeszedł akceptację przedstawiciela PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

Do wykonania robót ziemnych wymagane jest stosowanie następującego sprzętu:

- koparka dla wykonania wykopów i załadunku na środki transportu kołowego;

- spycharka gąsienicowa dla wykonania wykopów, przemieszczenia i podgarnięcia na hałdę, formowania nasypów, plantowania mechanicznego;

- walec wibracyjny dla zagęszczenia korony torowiska;

- walec ogumiony statyczny samojezdny;

- samochody samowyładowcze;

- brona talerzowa dla spulchnienia korony torowiska przed zagęszczeniem;

- równiarka samojezdna;

- ubijak spalinowy dla zagęszczenia nasypu;

- sprzęt do spawania termitowego szyn;

- sprzęt ręczny;

- inny sprzęt niezbędny do realizacji zadania;

T.02	Remont nawierzchni torowej.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego oddziaływania na środowisko jak i zapewni prowadzenie robót ze szczególną ostrożnością o nową konstrukcję peronu. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który gwarantuje wykonanie robót zgodnie dokumentacją projektową i STWiORB oraz przeszedł akceptację przedstawiciela PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

Do wykonania remontu nawierzchni torowej wymagane jest stosowanie następującego sprzętu:

- podbijarki torowej PT,

- podbijarka rozjazdowa PR,

- podbijaków ręcznych,

- zakrętarek,

- drezyny kolejowej z żurawiem o udźwigu do 1,5 t. typu WM,

- profilarki ław torowiska – PŁT,

- pociągi do transportu odsiewek PTO, PSE,

- zgrzewarka torowa PRSM,

- wagonów samowyładowczych typu Fd-s,

- żurawia samochodowego o udźwigu do 5 t,

- innego sprzętu do wyładunku tłucznia.

T.02.1	Sprzęt spawalniczy

Do wykonywania robót spawalniczych w torach należy stosować sprzęt właściwy dla dopuszczonej technologii spawalniczej i będący w dobrym stanie technicznym.

1.	Tygiel z osprzętem.

- Tygiel wielokrotnego użycia do spawania szyn termitem składa się z blaszanego korpusu (obudowy), w którym osadzona jest wykładzina. U wylotu tygla (w wykładzinie tygla) znajduje się otwór na wymienną tulejkę samospustową. Do nakrywania tygla podczas reakcji służy pokrywa.

- Dobór tygla zależy od wielkości stosowanej porcji i technologii.

- Gdy na ściankach wykładziny tygla utworzy się pęknięcie, to wykładzinę należy wymienić. Grubość żużla osadzającego się na wykładzinie tygla wielokrotnego użytku nie powinna przekraczać 8 mm.

- Tygiel jednorazowy z wbudowaną tulejką należy stosować zgodnie z instrukcją producenta.

2.	Stojak do mocowania form, tygla i palnika.

- Funkcję i rodzaj stojaka określa metoda spawania.

- Stan techniczny powinien zapewniać prawidłowość mocowania ww. elementów i spełniać warunki BHP.

3.	Uzbrojenie formy.

W skład uzbrojenia formy wchodzą obejmy form, których konstrukcja uzależniona jest od metody spawania. Palnik do podgrzewania wstępnego końców szyn powinien odpowiadać stosowanej metodzie spawania i wymogom producenta.

4.	Przyrządy kontrolno-pomiarowe.

Przyrządy służące do wykonywania, kontroli i odbiorów robót spawalniczych muszą być przynajmniej raz w roku sprawdzane w zakresie ich dokładności pomiarowej. W skład przyrządów pomiarowych wchodzą:

- Liniał o długości 1 m, kliny pomiarowe i szczelinomierze do ustawiania końców szyn oraz sprawdzania prostoliniowości złączy szynowych z dokładnością pomiaru min. 0,05 mm.

- Sprawdzian do pomiaru wielkości luzu spawalniczego.

- Termometr szynowy.

- Stoper.

- Taśma pomiarowa o długości minimum 10 m.

5.	Urządzenia do obróbki mechanicznej złącza.

- Piły tarczowe do cięcia szyn z uchwytem mocującym.

- Przenośne hydrauliczne obcinarki do mechanicznego usuwania nadlewów.

- Szlifierki z prowadnicą tarczy ściernej do szlifowania powierzchni tocznej i bocznych główki szyny w złączu.

- Szlifierki kątowe do szlifowania powierzchni w miejscach trudno dostępnych.

4.	TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano STWiORB Część – „Wymagania ogólne” punkt 4.

T.01	Transport materiałów z rozbiórki

Transport elementów i materiałów odzyskanych powinien odbywać się środkami dostosowanymi do przewozu tego typu elementów i materiałów.

Stare podrozjazdnice, podkłady, szyny i części rozjazdowe mogą być przewożone w wagonach kolejowych, samochodach ciężarowych lub innych środkach transportowych, w liczbie sztuk i w objętości nie przekraczającej dopuszczalnego obciążenia stosowanego środka transportu.

Wszystkie elementy powinny być transportowane w warunkach zabezpieczających je przed dalszymi uszkodzeniami.

T.02	Transport materiałów z robót podtorowych

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.

Transport zasypki i gruntów na warstwy konstrukcyjne powinien się odbywać przy użyciu samochodów samowyładowczych o ładowności 5 – 10 t.

Wszystkie elementy powinny być transportowane w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami.

Prace załadunkowe i wyładunkowe w obrębie czynnych torów kolejowych muszą się odbywać wg zasad ustalonych protokolarnie ze służbami SKM.

T.03.	Remont nawierzchni torowej.

Transport materiałów nawierzchni torowej powinien odbywać się – transportem szynowym tj. wózkiem motorowym typu WM-15 lub lokomotywami spalinowymi normalnotorowymi i wagonami samowyładowczymi typu 418 V „DUMPCAR”, platformami w ilości i objętości nieprzekraczającej dopuszczalnego obciążenia stosowanego środka transportu oraz w sposób przeciwdziałający jego rozsegregowaniu i zanieczyszczeniu.

Transportem drogowym tj. samochodem samowyładowczym o ładowności 10-15 t.

Zaleca się stosowanie do załadunku i rozładunku sprzętu specjalistycznego niepowodującego niebezpieczeństwa dla pracowników i zabezpieczającego wyrób przed uszkodzeniem.

Transport zanieczyszczonego tłucznia należy prowadzić transportem szynowym tj. lokomotywami spalinowymi normalnotorowymi i wagonami przystosowanymi do transportu odsiewek ilości i objętości nie przekraczającej dopuszczalnego obciążenia stosowanego środka transportu.

Transportem drogowym tj. samochodem samowyładowczym o ładowności 10-15 t.

Zaleca się stosowanie do załadunku i rozładunku sprzętu specjalistycznego niepowodującego niebezpieczeństwa dla pracowników i zabezpieczającego wyrób przed uszkodzeniem.

5.	WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB Część – „Wymagania ogólne” w punkcie 5. Roboty prowadzone w sąsiedztwie czynnych torów kolejowych muszą się odbywać wg zasad ustalonych protokolarnie ze służbami SKM.

T.01	Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe prowadzić należy zgodnie z przepisami BHP dla robót rozbiórkowych zgodnie z ustaleniami rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28.03.1972r (Dziennik Ustaw nr.13 z 10.04.1972).

T.02	Wykonanie robót ziemnych

Do robót ziemnych można przystąpić po usunięciu bądź zabezpieczeniu wszystkich kolizji na i podziemnych. Wykonanie robót uzależnione jest od ich rodzaju. Wykonując wykopy koparką gąsienicową podsiębierną należy ziemię odspajać w sposób ciągły i ładować bezpośrednio na środki transportu kołowego.

Wykonując wykopy spycharką należy ziemię odspoić i przemieszczać na odkład. W czasie prac wykopowych należy wykonać i utrzymywać tymczasowe rowki odwadniające, a także wyrównywać z grubsza skarpy wykopu. Teren należy mechanicznie wyrównać przez ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień i ostatecznie wyprofilować ze sprawdzeniem prawidłowości wykonania za pomocą łaty.

Należy wykonywać je w sposób ciągły na całej szerokości dostępnego aktualnie frontu robót. Górną warstwę należy po uprzednim spulchnieniu do głębokości 20 cm zagęścić tak. by wskaźnik zagęszczenia Ig był nie mniejszy niż 0.95 dla gruntów spoistych i 0.97 dla gruntów niespoistych (metoda badawcza 1 i 3 według normy PN-88/B-04481).

Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej. Jeżeli wilgotność wynosi mniej niż 80 % wilgotności optymalnej grunt należy polewać wodą, natomiast w wypadku, gdy wilgotność wynosi więcej niż 120 % wilgotności optymalnej grunt należy przesuszyć naturalnie lub sztucznie. Wilgotność optymalną należy określić laboratoryjnie zgodnie z normą PN-88/B-0448.

Roboty te należy wykonać zgodnie z projektem, a także zgodnie z przepisami BHP i prowadzenia ruchu kolejowego i kołowego. Należy wykonać korpus ziemny  warstwami poziomymi o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczania gruntu, której grubość nie powinna przekraczać:

- przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami – 40 cm,

- przy stosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijarek płytowych – 60 cm.

- wskaźnik zagęszczenia korpusu ziemnego nie powinien być mniejszy niż 0,97 .

- wilgotność zagęszczanego  gruntu  powinna  być  zbliżona  do  wilgotności optymalnej tj. ok.10%

T.03.01 Wytyczenie

Wytyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej – układ współrzędnych poziomych „Gdańsk 70”, układ wysokościowy Stary Kronsztadt.

T.04.	Remont nawierzchni torowej .

Płaszczyzna podtorza pod warstwę filtracyjną powinna być równa z kierunkiem i wielkością spadku określonym w projekcie wykonawczym robót torowych.

WARSTWA FILTRACYJNA Z KLIŃCA

Warstwę odsączającą z klińca zaprojektowano jako jednowarstwową grubości 15 cm.

Wszystkie kanalizacje podziemne zaprojektowane w podtorzu należy ułożyć przed wbudowaniem warstwy odsączającej.

Wykonanie warstwy odsączającej można rozpocząć dopiero po wykonaniu i odbiorze robót ziemnych wraz z profilowaniem torowiska (nadaniem spadków poprzecznych zgodnie z przekrojami poprzecznymi torowiska).

Warstwę odsączającą należy wykonać na całej szerokości koryta zgodnie z przekrojami poprzecznymi. Roboty wykonać należy mechanicznie rozkładając kliniec, po rozładunku z samochodów samowyładowczych, równomierną warstwą i zagęszczać mechanicznie do uzyskania wskaźnika zagęszczenia zgodnego z dokumentacją projektową.

Warstwa odsączająca powinna spełniać następujące wymagania:

- być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową,

- kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach,

- natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej zagęszczania,

- zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi,

- nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni,

- w miejscach niedostępnych dla zagęszczarki wibracyjnej spalinowej warstwa odsączająca powinna być zagęszczana ubijakami spalinowymi,

- zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 0,97,

- wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać,

- warstwa odsączająca po wykonaniu powinna być utrzymywana w dobrym stanie,

- nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie,

- koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.

WARSTWA TŁUCZNIA (PODUSZKA)

Wykonanie dolnej zagęszczonej warstwy tłucznia (poduszki tłuczniowej) o grubości 0,25 m zaprojektowano na całym odcinku wymiany nawierzchni torowej. Wykonanie zagęszczonej dolnej warstwy tłucznia można rozpocząć dopiero po wykonaniu i odbiorze warstwy odsączającej z klińca o grubości 15 cm.

Dolną zagęszczoną warstwę tłucznia należy wykonać na całej szerokości projektowanego koryta zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi. Roboty wykonać należy mechanicznie rozkładając tłuczeń, po rozładunku z samochodów samowyładowczych, równomiernymi warstwami grubości do 10 cm i zagęszczać mechanicznie. Roboty te należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, a także zgodnie z przepisami BHP i ruchu kołowego.

WYMIANA NAWIERZCHNI TOROWEJ (podkłady strunobetonowe PS-94/SB, szyny 49E1, podrozjazdnice i rozjazdy)

Do budowy torów można przystąpić dopiero po wykonaniu i odbiorze dolnej zagęszczonej warstwy tłucznia.

Na przygotowanym podłożu (dolnej zagęszczonej warstwie tłucznia) należy rozładować szyny 49E1 poprzez ściąganie szyn spycharką gąsienicową ze składu przystosowanego do transportu szyn. Podkłady i podrozjazdnice należy rozkładać z zachowaniem ich położenia w osi toru oraz z zachowaniem określonego rozstawu. Układarką mechaniczną lub dźwigiem kołowym należy ułożyć szyny na podkładach, założyć złączki i przymocować szyny do podkładów poprzez montaż sprężystego przytwierdzenia typu SB. Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Podkłady powinny spełniać następujące wymagania:

- podkłady powinny być rozmieszczane co 0,6 m,

- podrozjazdnice powinny być rozmieszczone zgodnie ze schematem montażu rozjazdu

- dopuszczalna odchyłka rozstawu podkładów nie powinna być większa niż 0,01 m,

- na całej długości toru należy zachować prostopadłość podkładów do osi toru,

Balastowanie torów i rozjazdów balastowanie ma na celu uzyskanie pełnej warstwy podsypki jak i uzupełnienie podsypki w rozjazdach i torach nr 501 i 502 do ilości umożliwiającej uzyskanie projektowanego przekroju pryzmy podsypki przy uzyskaniu wysokościowego położenia rozjazdu i toru na niwelecie projektowanej – gr. podsypki pod podrozjazdnicą i podkładem 0,35m.

Do balastowania torów i rozjazdów można przystąpić dopiero po wykonaniu budowy torów, wykonaniu połączeń toków szynowych w torach poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub poprzez spawanie termitowe.

Podsypkę tłuczniową należy ładować na wagony samowyładowcze na tymczasowej bazie kruszyw (lub bez załadunku wagonami bezpośrednio z kopalni w tzw. „wahadłach tłuczniowych”), transportować do miejsca wbudowania lokomotywami spalinowymi i wagonami samowyładowczymi oraz wbudowywać w tory.

Po rozładunku podsypkę tłuczniową należy przemieszczać mechanicznie lub ręcznie i oprofilować z przygotowaniem do mechanicznego podbicia. Podbicie torów należy prowadzić w sposób mechaniczny odpowiednią podbijarką automatyczną rozjazdową.

Mechaniczne profilowanie ław torowiska należy prowadzić w II etapach. Etap I obejmuje profilowanie ław torowiska profilarką ław torowiska przed oczyszczaniem podsypki; etap II natomiast obejmuje ostateczne profilowanlie ław torowiska po pracy oczyszczarki tłucznia z pogłębieniem ław torowiska.

Spawanie termitowe szyn należy prowadzić w sposób określony w obowiązującej w PKP PLK S.A. instrukcji dotyczącej spawania termitowego szyn.

- Przygotowanie styku. Długość odcinków szynowych wynosi 18,0 m. Szyny na całej długości należy oczyścić z rdzy i brudu. Następnie ustawić na podkładkach drewnianych z drewna twardego na płycie żelbetowej, wyrównać w planie i profilu zachowując szczelinę między stykami o długości 2,4 – 2,6 cm. Przygotować końce szyn przez oczyszczenie powierzchni czołowych i bocznych z rdzy, farby, smarów i brudów na szerokość formy tj. na około 100 mm po obu stronach styku. Następnie należy sprawdzić prostopadłość powierzchni czołowej do podłużnej osi szyny. W przypadku nieprostopadłości lub uszkodzeń końców (pęknięcia, rozwarstwienia, wykruszenia) obciąć je w odległości 50 mm od końca wady lub otworu. Końce szyn ustawić do spawania tak, aby odstęp między płaszczyznami czołowymi wynosił 2,4 ÷ 2,6 cm , a końce szyn na długości 1000 mm były wzniesione 2,4 ÷ 2,8 mm nad powierzchnią toczną. Jeszcze raz sprawdzić ustawienie końców szyn w płaszczyźnie poziomej, pionowej oraz wielkość luzu spawalniczego, a następnie ustawić i umocować na główce szyny stojak uniwersalny w odległości określonej szablonem.

- Założenie i uszczelnienie formy. Sprawdzić stan poszczególnych części formy, zwracając szczególną uwagę na stan powierzchni przylegających do szyny. Kanały spustowe i otwory odpowietrzające muszą być oczyszczone. Do spawania należy używać form bez żadnych uszkodzeń. Formy z niewielkimi uszkodzeniami powierzchni przylegających do szyny można stosować do spawania warunkowo. Należy wówczas starannie poprawić uszkodzone powierzchnie masą formierską. Zawilgoconych form nie należy używać. Sprawdzić dopasowanie części formy do profilu szyny; dopasowywać przez lekkie docieranie połówek form i mostka o szynę. Przed założeniem formy końce szyn należy podgrzać do temp. 50°C. Pierwszą połówkę formy włożyć w obejmę, założyć od zewnątrz na szynę symetrycznie do osi luzu spawalniczego, a następnie lekko dokręcić śrubę dociskową ramienia urządzenia mocującego. Drugą połówkę formy z obejmą, ściśle dopasować od wewnątrz do połówki formy już założonej i lekko dokręcić drugą śrubą dociskową ramienia urządzenia mocującego. W jednej z połówek formy należy wykonać kanał spustowy w celu umożliwienia wypływu płynnego żużla. Sprawdzić dopasowanie połówek formy i mostka do szyn, a pod stopką skontrolować poprawność ich przylegania. Śruby dociskowe urządzenia mocującego dokręcić lekko i równomiernie z obu stron formy dociskając ku górze obydwie obejmy formy. Osłonić luz spawalniczy i powierzchnię toczną końców szyn kawałkiem tektury. Szczeliny pomiędzy połówkami formy a szyną i obejmami formy starannie uszczelnić dobrze wyrobioną masą formierską o odpowiedniej wilgotności. Pojemnik na żużel wysuszyć i założyć na formę pod kanał spustowy żużla oraz uszczelnić masą formierską styk pojemnika z kanałem spustowym. Sprawdzić uszczelnienie z obu stron i od spodu formy oraz symetryczność ustawienia formy względem końców szyn, patrząc przez otwór wlewowy. Między formą a szyną nie mogą pozostać szczeliny.

- Napełnienie i ustawienie tygla. Sprawdzić stan tygla, a przede wszystkim stan wykładziny tygla. Używać je można tylko w dobrym stanie. Przy użyciu tygla z magnezytową wykładziną zachodzi potrzeba dokładnego usuwania żużla z powodu narastania zbyt grubej jego warstwy. Usunąć zużytą tulejkę spustową z tygla przy użyciu wybijaka. Przy wymianie tulejki spustowej należy otwór wykładziny tygla dokładnie i ostrożnie wyczyścić. Dokonać starannego zamknięcia otworu spustowego tygla. W tym celu należy:

- w rurkę ochronną z wkładką magnetyczną tulejki samospustowej włożyć pręt ustalający i wprowadzić tulejkę do otworu wykładziny tygla,

- docisnąć pręt i przez lekkie uderzenie pręta dobrze osadzić tulejkę samospustową w otworze tygla,

- proszek uszczelniający umieścić równomiernie wokół rurki ochronnej.

Napełnić ostrożnie tygiel porcją termitu i uformować stożek, i usunąć w kierunku pionowym ku górze pręt ustalający. Tygiel osłonić pokrywą tygla i ochronić przed wilgocią. Podczas deszczu postawić parasol ochronny i zabezpieczyć go przed wywróceniem. Napełniony tygiel uchwytami ustawić na rurowej podporze urządzenia mocującego na właściwej wysokości i próbnie przesunąć na środek formy. Tygiel należy ostrożnie odsunąć w położenie umożliwiające obserwację i podgrzewanie końców szyn. Przed dokonaniem spustu zabezpieczyć główki i stopki szyn z obu stron formy osłonami blaszanymi lub przez posypanie suchym piaskiem.

- Podgrzewanie końców szyn. Przed zapaleniem płomienia w palniku podgrzewającym należy najpierw otworzyć zawór tlenu, a po ok. 3 sek. zawór propanu. Zapalenie płomienia palnika dokonać przy zmniejszonych ciśnieniach gazów. Po zapaleniu płomienia, należy wyregulować ciśnienie robocze gazów. Płomień wyregulować tak, by jego jądro miało długość 15 ÷ 20 mm. Po krótkim osuszeniu płomieniem pojemnika na żużel, palnik z uchwytem ustawić centrycznie nad formą w urządzeniu mocującym i lekko dokręcić śrubę ustalającą. Odległość dyszy palnika od powierzchni tocznej główki szyny powinna wynosić 40 ÷ 45 mm. Sprawdzić, czy płomień podgrzewający jest prawidłowy i czy przekroje szyn są równomiernie podgrzewane. Prawidłowo wyregulowany płomień pali się spokojnie (bez zaburzeń wewnątrz formy, a jego koniec powinien wychodzić na około 35 cm ponad otwory odpowietrzające). Sprawdzić temperaturę nagrzania końców szyn. Podgrzewanie zakończyć wtedy, gdy powierzchnie przekroju obu końców osiągną temperaturę minimum 1000°C (żółty kolor żarzenia). Po zakończeniu podgrzewania wstępnego i odsunięciu palnika należy za pomocą szczypiec wstawić suchy mostek w wycięcie, w górnej części formy, i docisnąć drążkiem drewnianym (np.: trzonkiem młotka lub przecinaka).

- Spawanie (reakcja i spust). Ustawić napełniony tygiel nad formą tak, aby jego wylot znalazł się w osi pionowej formy (nad środkiem mostka). Porcję termitową w tyglu należy zapalić zapałem błyskawicznym. Przy zastosowaniu tulejki samospustowej spust płynnego stopiwa z tygla do formy następuje samoczynnie. Po zakończeniu spustu należy tygiel usunąć znad formy. Odjąć pojemnik na żużel i odłożyć na suche, niepalne podłoże, w odległości bezpiecznej od miejsca spawania (ok. 5 m).

- Zdjęcie formy i obróbka złącza. Po odczekaniu, po spuście około 4 minut, zdjąć ostrożnie obejmy z formy i usunąć górną cześć formy ponad główkę szyny. Nadlewy spoiny na główce szyny oczyścić z resztek piasku i żużlu w przypadku obróbki ręcznej spoiny. Nadlewy z obszaru główki szyny usunąć za pomocą hydraulicznej obcinarki (lub płaskiego przecinaka). Po obróbce zgrubnej główki szyny pozostałości obciąć przecinakiem. Pionowe nadlewy na stopce szyny pozostawić do ostygnięcia. Po ostygnięciu podciąć je i odłamać przez uderzenie młotkiem. Po ostygnięciu spoiny do temperatury otoczenia dokładnie oszlifować powierzchnię toczną i powierzchnie boczne główki złącza szynowego. Pozostałe resztki formy i stopiwa ostrożnie usunąć ze spoiny przy użyciu tępego przecinaka. Po całkowitym wystygnięciu złącza spawanego i jego obróbce wykańczającej należy sprawdzić jego prostoliniowość. Do kontroli prostoliniowości złączy należy używać liniału o długości 1 m. Wyjąć kliny ustalające. Wybić numeratorem stalowym znak spawacza lub grupy spawalniczej na zewnętrznej powierzchni bocznej główki w odległości 200 mm od osi spoiny.

Zgrzewanie elektrooporowe końców szyn typu 49E1 (S-49) wraz z przygotowaniem końców szyn oraz oszlifowaniem zgrzeiny w sposób zgodny z obowiązującymi w PKP PLK S.A. przepisami w tym zakresie;

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli robót podano w STWiORB Część – „Wymagania ogólne” w punkcie 6

T.01	Wymagania i odchyłki dla robót rozbiórkowych

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z:

a) dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów,

b) wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej STWiORB.

T.02	Wymagania i odchyłki dla wykonania robót ziemnych

Przy wykonywaniu wykopów wizualnie a przez pomiar i obliczania po zakończeniu robót sprawdzić dokładność wykonania oraz prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny wykopu.

Przy wykonywaniu zagęszczenia kontroli podlega technologia wykonawstwa oraz określenie wskaźnika zagęszczenia na każdej dziennej działce roboczej, co najmniej w dwóch przekrojach bezpośrednio po zakończeniu zagęszczania.

Zmniejszenie wskaźnika zagęszczenia w stosunku do zakładanego nie może być większe od 0,04 przy czym może ono występować maksymalnie w 20% losowo pobranych próbach.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą:

w planie + 10 cm i - 5 cm,

Odbiorowi podlegać będzie także wykonanie wykopu pod drenaż, wypełnienie wykopu kruszywem i zachowanie spadków drenażu.

T.03.	Remont nawierzchni torowej.

Przy wymianie podkładów kontroli podlega rozstaw podkładów i przymocowanie szyn do pod           kładów.

Przy wymianie rozjazdów kontroli podlega:

- Miejsce wytyczenia rozjazdu

- Rozstaw podrozjazdnic

- Grubość warstwy odsączającej i warstwy tłucznia.

- Równość płaszczyzny i wielkość spadków warstwy podtorza.

- Przytwierdzenie rozjazdów do podrozjazdnic.

- Prawidłowość i kolejność wykonania spoin.

Przy uzupełnieniu tłucznia kontroli podlega grubość warstwy podsypki, która powinna wynosić:

30 cm pod podkładami i podrozjazdnicami.

Szerokość pryzmy podsypki od czoła podkładów i podrozjazdnic, powinna wynosić min. 45 cm.

T.04.01.	Sprawdzenie wykonania spawów termitowych (zgrzewów elektrooporowych)

Wykonanie robót sprawdza i potwierdza Inspektor Nadzoru lub osoba przez niego wyznaczona posiadająca wymagane uprawnienia w zakresie odbioru złącz torowych. Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu prawidłowości wykonania zgodnie z PN-K-92011.

Sprawdzenie materiału

Sprawdzenie dokonuje się wyrywkowo przed użyciem partii materiałów do wykonania spoin. Kontroli podlega termin przydatności do użycia, producent materiałów, zgodność materiałów z dokumentacją projektową, normami, aprobatami technicznymi i świadectwami dopuszczenia do stosowania.

Sprawdzenie prawidłowości wykonania spoin w połączeniach spawanych

Prostoliniowość pionową złącza należy sprawdzić na powierzchni tocznej główki szyny w odległości 20 mm od krawędzi szyny. Sposób pomiaru prostoliniowości pionowej przy pomocy liniału przedstawia rys. nr 4, a dopuszczalne odchyłki prostoliniowości pionowej przedstawia tabela nr 1 (wyciąg z Instrukcji spawania szyn termitem Id-5 (D-7) – odchyłki jak dla torów pozostałych).

Tabela nr 1

Dopuszczalne odchyłki prostoliniowości pionowej

| Lp. | Rodzaj wady i jej klasyfikacja | Odchyłki wymiaru Δ f [mm} |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | wklęsłość | wypukłość |
| 1. | Brak wady | Δ f ≤ 0,5 | Δ f ≤ 0,5 |
| 2. | Wada wymaga naprawy | 0,5<Δ f≤0,8 | 0,5<Δ f≤1,0 |
| 3. | Wada wymaga wycięcia | Δ f > 0,8 | Δ f > 1,0 |

*) Uwaga. Zalecany optymalny stan powykonawczy: Wypukłość 0,10,3 mm

Prostoliniowość poziomą złącza należy sprawdzić na powierzchni bocznej główki szyny 14 mm poniżej powierzchni tocznej. Sposób pomiaru prostoliniowości poziomej przy pomocy liniału przedstawia rys. nr 5 a dopuszczalne odchyłki prostoliniowości poziomej przedstawia tabela nr 2 (wyciąg z Instrukcji spawania szyn termitem Id-5 (D-7) – odchyłki jak dla torów pozostałych.)

Tabela nr 2

Dopuszczalne odchyłki prostoliniowości poziomej

| Lp. | Rodzaj wady i jej klasyfikacja | Odchyłki wymiaru Δ f [mm} |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tory pozostałe |  |
|  |  | wypukłość | wklęsłość |
| 1. | Brak wady | Δ f ≤ 0,5 | Δ f ≤ 0,5 |
| 2. | Wada wymaga naprawy | 0,5 < Δ f ≤0,8 | 0,5< Δ f ≤ 0,8 |
| 3. | Wada wymaga wycięcia | Δ f > 0,8 | Δ f > 0,8 |

7.	OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB Część – „Wymagania ogólne” w punkcie 7.

T.01 	Jednostka obmiarowa robót ziemnych

Jednostką obmiarową robót ziemnych

- dla mechanicznego wykonania wykopu koparkami z przemieszczeniem mas ziemnych na odkład – „m3”;

- dla formowania i zagęszczania – „m3”;

- dla mechanicznego profilowania i zagęszczania – „m2”;

T.02.	Remont nawierzchni torowej.

- Jednostką obmiarową wymiany podkładów  – szt.

- Jednostką obmiarową uzupełnienia tłucznia – m3

- Jednostką obmiarową podbicia torów – km

- Jednostka obmiarowa do oczyszczenia tłucznia – m3

- Jednostką obmiarową dla zgrzewania końców szyn – jest 1 zgrzeina – 1 szt.

- Jednostką obmiarową dla spawania termitowego – jest 1 spaw – 1 szt.

8.	ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB Części – „Wymagania ogólne” w punkcie 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i oględziny z zachowaniem tolerancji wg punktu 6. dały wyniki pozytywne.

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB część I – „Wymagania ogólne” w punkcie 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB i wymaganiami “Inżyniera”, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6. dały wyniki pozytywne.

Odbiorowi podlegają wszystkie czynności wymienione w punkcie 5. niniejszej STWiORB obejmującym wykonanie robót.

Roboty ziemne podlegają zasadom odbiorów robót ulegających zakryciu.

Roboty budowy peronu i remontu nawierzchni torowej z obu stron nowo wybudowanego peronu. podlegają zasadom odbioru ostatecznego.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady płatności podano w STWiORB Część – „Wymagania ogólne” w punkcie 9.

- wywóz na miejsce składowania wskazane przez Inżyniera.

T.01	Cena jednostkowa robót ziemnych

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach I-V kategorii obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu,

- zagęszczenie powierzchni wykopu ,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,

- rozplantowanie urobku na odkładzie ,

- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,

- rekultywację terenu.

T.02.	Remont nawierzchni torowej.

Obejmuje:

- Zakup materiału (wraz z dowiezieniem),

- Wyładunek,

- Wymianę rozjazdów,

- Wymianę podkładów,

- Wymianę szyn

- Wymianę tłucznia,

- Wykonanie warstwy filtracyjnej – wzmacniającej.

- Balastowanie, podbicie,

- Oprofilowanie,

- Zgrzewanie szyn, spawanie termiczne,

- Obsługę geodezyjną.

10.	NORMY

PN-EN-13450:2004r 	Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni kolejowych.

BN-88/8930-03	Gruntowe podtorze i podłoże kolejowe. Nazwy i określenia”

BN-77/8931-12	Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

BN-88/8932-02	Podtorze i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-84/H-93421 	Szyny normalnotorowe.

PN-88/B-04481 	Grunty budowlane. Badanie próbek.

BN-66/6774-01	Kruszywo naturalne.

BN-88/8932-02 	Podtorze i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-69/K-02057	Koleje normalnotorowe. Skrajnie budowli.

BN-75/8939-01	Nawierzchnia kolei normalnej i wąskotorowej. Podkłady betonowe wraz z uzupełnieniami dokonanymi przez CNTK.

PN-88/H-93427 	Stalowe kształtowniki żebrowe oraz podkładki żebrowe dla nawierzchni kolejowej

PN-86/K-80014 	Nakrętki sześciokątne

PN-89/K-80030 	Śruby i wkręty -wymagania i badania.

PN-89/K-80021 	Wkręty z łbem prostokątnym.

PN-84/K-80001 	Śruba stopowa.

PN-69/K-80017 	Pierścienie sprężyste.

PN-65/K-80015 	Nakrętki sześciokątne.

PN-EN-1338:2004 (U)	Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.

PN-B-06050		Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

PN-B-02481:1998 	Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostko miar.

PN-86/B-02480 	Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

PN-S-02205:1998 	Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-81/B-03020	Posadowienie bezpośrednie budowli.

PN-EN 13250:2002	Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg kolejowych.

PN-EN 13251:2002	Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych.

PN-EN 13252:2002	Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych.

PN-EN 13253:2002	Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w zabezpieczeniach przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienie brzegów).

10.1 Inne dokumenty

- Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych SKM d-2 (D-2)

- Instrukcja o dokonywaniu pomiarów, badań i oceny stanu torów SKM d-14 (D-75)

- Instrukcja o utrzymaniu kolejowych obiektów inżynieryjnych SKM d-16 (D-83)

- Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego SKM d-3 (D-4)

- Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych SKM d-1 (D-1)

- Id-5	 Instrukcja spawania szyn termitem.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych nr WTWiO-ILK3d-518/3/2007 obowiązujące od dnia 01.01.2008r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru elementów z tworzyw sztucznych stosowanych w nawierzchni kolejowej- wymagania i badania uzgodnione przez CNTK akceptowane decyzją Dyrektora Wydziału Linii Kolejowych Dyrekcji Infrastruktury Kolejowej nr ILK2-5185/1/2000 z dnia 01.09.2000 r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Podkładów i Podrozjazdnic Strunobetonowych Nr WTWIO – ILK3a-5187/01/05.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru łapek sprężystych i sprężyn przytwierdzających szyny do podkładów i podrozjazdnic uzgodnione przez CNTK akceptowane decyzją Dyrektora Biura Dróg Kolejowych Centrali PKP PLK S.A. Nr WTWIO ILK3d-5183-5/2007E.P. z dnia 04.05.2007r obowiązujące od dnia 07-05-2007r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Podsypki Tłuczniowej Naturalnej i z Recyklingu Stosowanej w Nawierzchni Kolejowej uzgodnione przez CNTK akceptowane decyzją Dyrektora Biura Dróg Kolejowych Centrali PKP PLK S.A. Nr WTWIO ILK3d-5100/10/07 z dnia 20.01.2007r obowiązujące od dnia 01-06-2007r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru łapek sprężystych przytwierdzających szyny do podkładów i podrozjazdnic uzgodnione przez CNTK akceptowane decyzją Dyrektora Wydziału Linii Kolejowych Dyrekcji Infrastruktury Kolejowej nr ILK3-5183/4/2003E.P. z dnia 11 marca 2003 r. obowiązujące od dnia 31-03-2003 r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie budowli i budynków, drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz.U. z 2004 r. nr 249 poz. 2500).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz.401).

- D 19 Instrukcja o organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej (Zarządzenie nr 114 Zarządu PKP z dnia 23.10.2000 r., Biuletyn PKP Nr 25 poz. 76).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001 r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.

- Katalog połączeń torów równoległych rozjazdami na podrozjazdnicach strunobetonowych do nawierzchni UIC 60 - oprac. WPS „KOLBET" S.A. w Suwałkach.

- Wytyczne zgrzewania szyn w torze - CION2-513-9/99 Warszawa 1999 r.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity). Dz. U. z 2006r Nr 156 poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217 z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dn. 28 marca 2003 r., o transporcie kolejowym (tekst jednolity) Dz. U. z 2007r Nr 16, poz.94 z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r.

- Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 86, poz. 789 z późniejszymi zmianami) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy

- Dz. U. Nr 151 - Rozporządzenie nr 987 MT i GM z dnia 10 września 1998 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania obowiązujących norm, aktów prawnych, itd. w momencie przystąpienia do robót i uwzględniania ich ewentualnej aktualizacji. Przepisy i normy branżowe związane z projektowaniem i wykonaniem robót są wymienione w poszczególnych Specyfikacjach.